ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Грунт-эмаль алкидно-уретановая быстросохнущая EMPILS

СТО 05744283-026-2010

Область применения

Применяется для окрашивания металлических поверхностей,

подвергающихся атмосферным воздействиям, а также расположенных внутри помещений.

Готова к применению. Быстро сохнет. Защищает окрашенные поверхности от

Свойства

атмосферных воздействий и коррозии. Экономичный расход (хорошая укрывистость).

Сочетает свойства антикоррозионного грунта и декоративной эмали, упрощая процесс

окрашивания. Обладает хорошей адгезией к металлу. При нанесении в один слой, может

применяться как грунтовка.

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, рыхлой и непрочно держащейся ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Грунт-эмаль тщательно перемешать до однородности. В случае необходимости разбавить уайт-спиритом или другим растворителем для алкидных эмалей.

Рекомендации
по применению

Нанесение

Кистью, валиком, краскораспылителем.

Расход

Для получения однослойного покрытия по сухой подготовленной поверхности

площадью 1 м2требуется от 80 до 100 г грунт-эмали. Расход может меняться в зависимости от цвета эмали, типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5) % – не более 3 ч.

Полное отверждение покрытия в зависимости от толщины слоя – 1-2 дня.

Состав

Суспензия пигментов и наполнителей в модифицированном алкидно-уретановом лаке, органические растворители, сиккатив, антикоррозионные добавки.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую пустую тару из-под грунт-эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Утилизация

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 57-67 |
| Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) 0С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 90-180 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) 0С, ч, не более | 3 |
| Степень перетира, мкм, не более | 30 |
| Блеск по фотоэлектрическому блескомеру ФБ-2, %, не менее | 19 |

Показатели

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды. Содержит ксилол.

Хранить в плотно закрытой, герметичной таре, в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении  эмали   краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать попадания в окружающую среду.

Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.