Технологическая карта - Грунтовка ГФ-021    ТУ 2312-295-05744283-2008

Область применения: Грунтование металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами.

Состав: Алкидный лак, пигменты, наполнители,  органические растворители, сиккатив и специальные добавки.

Свойства: Готова  к применению. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание. Защищает металлические поверхности от коррозии. Покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от минус 45 до плюс 60ºС.

Инструкция по применению: Перед применением грунтовку тщательно перемешивают. Если при хранении на поверхности грунтовки образовалась пленка, то ее предварительно следует удалить.  При необходимости грунтовку  разбавляют до рабочей вязкости  растворителями РС-2, 649, 650. Допускается использование в качестве растворителя сольвента, ксилола, или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1 : 1 по массе. Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от пыли, жира, грязи, ржавчины, окалины и старой отслоившейся краски. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой.

Нанесение:  Кистью, валиком или краскораспылителем.

Расход: один килограмм грунтовки на поверхность площадью от 6 до 14 м2.

Время высыхания: Время высыхания до степени 3  при температуре (20±2) 0С  не более 24 ч.

Срок годности – 24 месяцев с даты изготовления.

Допускается по истечению срока годности проверить грунтовку на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия грунтовка используется по назначению.

EMPILS  INDUSTRIAL – серия лакокрасочных материалов для промышленного применения.

Характеристики грунтовки:

| 1.Цвет пленки грунтовки | Серый, красно-коричневый, оттенок не нормируется |
| --- | --- |
| 2.Условная вязкость, с | 90-180 |
| 3.Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-70 |
| 4.Степень разбавления, %, не более | 20 |
| 5. Твердость пленки, отн.ед., не менее | 0,15 |
| 6. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| 7.Прочность при ударе, см, не менее | 50 |
| 8.Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| 9.Стойкость покрытия к статическому воздействию 3 %-ного раствора хлористого натрия при температуре (20±2) 0С, ч., не менее | 24 |
| 10.Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) 0С, ч., не менее | 24 |
| 11. Стойкость покрытия к статическому воздействию индустриального масла при температуре (20±2) 0С, ч., не менее | 48 |